Technický postup rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dětřichov

Postup oprav v exteriéru:

Bude proveden odkop zeminy od objektu základní školy, částečně bude rozebrána dlažba na parkovací ploše vedle vchodu do objektu. Odkryté zdivo bude zednicky začištěno a bude provedena jádrová omítka. Na dno výkopu budou položeny drenážní trubky, obalené krycí geotextílií. Na jádrovou omítku bude aplikována asfaltová penetrace a nataveny dvě vrstvy asfaltového pásu a provede se nalepení krycího extrudovaného polystyrenu tl. 60 mm. Výkop bude zasypán štěrkem okolo drenáže a zbytek zahrnut dříve vykopanou zeminou. Nakonec bude provedena zpětná montáž zámkové dlažby parkovací plochy.

Postup oprav v interiéru:

Bude demontována stávající parketová podlaha, vybourána podkladní betonová vrstva a odstraněn podsyp. Dále budou odsekány stávající omítky na zdivu s exteriérem do výšky 1,5 m. Ve výkopu bude proveden nový štěrkový podsyp, podkladní betonová mazanina tl. 100 mm s kari sítí, nataven hydroizolační asfaltový pás, provedena betonová mazanina tl. 100 mm s kari sítí, přes kterou bude provedena nivelační stěrka pod parkety. Na stěrku bude namontována nová parketová podlaha včetně lajnování. Odsekané omítky budou nahrazeny sanačním souvrstvím, sanační jádrové omítky a sanační štukové omítky.