Technická specifikace tatami:

Výrobky musí mít oficiální certifikát International Judo Federation platný pro soutěže IJF.

Nabízené tatami musí splňovat podmínky ČSN EN 12503-3

Sada  3 tatami se skládá z dílců o rozměrech 200 x 100 x 4 cm. Celkový rozměr 3 tatami činí 14 m x 38 m. Zápasová plocha má rozměr 3 x 8 x 8, bezpečnostní plocha bude široká 3 m, mezi jednotlivými tatami 4 m.

Barevné provedení: zápasová plocha žlutá, bezpečnostní plocha červená.

Celkový počet kusů tatami:

200 x 100 x 4 cm barva žlutá:  96 ks,

200 x 100 x 4 cm barva červená:  170 ks

Horní část tatami:

Materiál: vinyl s protiskluzovou úpravou, základní tkanina 100% PES / 1100 dtex

Pevnost podle ISO 1421:  min. 250 N

Výplň tatami:

polyuretanová pěna

objemová hmotnost podle ISO 845 – minimálně 220 kg/m3

odpor proti stlačení podle ISO 3386 – minimálně 60 kPa / 40%

Spodní část tatami:

Materiál: vinyl s protiskluzovou úpravou, základní tkanina 100% PES / 1100 dtex

Záruční doba: 36 měsíců