               RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR 

 OBJEKT:  KAMENNÁ OBRUBA FONTÁNY VE SMETANOVÝCH 

                    SADECH V OLOMOUCI   
                                   Vypracoval:  René Seifried, restaurátor
                                                    OLOMOUC 2024
1. Lokalizace památky
Kraj:                                Olomoucký
Okres:                              Olomouc
Obec:                               Olomouc 
Část obce:                        Olomouc

Katastrální území:            Olomouc -město
Adresa:                             Olomouc- Smetanovy sady, Rudolfova alej, před 
                                          Lázeňským pavilonem
Číslo v ÚSKP:                  10570/9-2

Katalogové číslo:              1000120794  0103   
2. Údaje o památce
Datace, slohové určení:      neorenesance, 2.pol. 19. století                                          
Autor:                                 anonym
Materiál a technika opracování:  maletínský pískovec jemnozrnný,  mechanicky  

                                            opracovaný 
Majitel, správce, investor:  Výstaviště Flora Olomouc,a.s., Wolkerova 37/17
                                            779 00 Olomouc , IČ  25848526, DIČ CZ25848526
Termín průzkumu:  prosinec 2024- vizuální, mechanický  
Provedl: René Seifried, restaurátor, Radíkovská 10, Svatý Kopeček, Olomouc
               772 00

                                              OBSAH
     Úvod
1. Popis památky
2. Popis současného stavu
3. Průzkum

4. Koncepce restaurování, navrhovaná technologie a materiály
5. Fotodokumentace 
       RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Úvod

      Reprezentativní městský park v přírodně krajinářském slohu umístěný na ploše bývalého předpolí barokního opevnění města. Hlavní osu tvoří tzv. Rudolfova alej založená ve 20. letech 19. století. Architektonický vodní prvek-polygonální bazén s vodním střikem vytvořený na hlavní aleji Smetanových sadů v Olomouci před Lázeňským pavilonem postaveným v roce 1879 jako neorenesanční budova restaurace původně zvané Wilhelmshalle.   Fontána je nedílnou historickou součástí promenády areálu a příkladem architektury technického charakteru.
1. Popis památky
    V ose promenády, na travnaté ploše zbudovaný bazén s otevřenou vodní armaturou a tryskami. Bazén o půdorysném rozměru 12 m x 7 m, hluboký cca 65 cm vystavěný z pálených cihel, povrchově pojednán vápenocementovou, lokálně betonovou stěrkou o vrstvě do 1 cm. Na horní hraně přechází plynule do betonové plochy o šířce 65 cm horizontálně vyrovnávající spádování terénu. Betonová plocha (lem) kopíruje půdorysně tvar nádrže, který je tvořen čtyřmi pravoúhlými, předsazenými nárožími a čtyřmi radiálně zalomenými stranami mezi nimi. 
   Na betonovém lemu osazena kamenná profilovaná obruba o podobném půdorysném tvaru. Obruba je složená z celkem 22 ks segmentů se čtyřčlánkovou profilací, z toho 8 ks přímých s obratovou hlavou tvoří nároží a 14 ks radiálních vytvářejí postranní úseky. Rozměry (délka) jednotlivých segmentů jsou odlišné- 4 ks o délce 3 metry, ostatní délky kulminují mezi 60- 110 -140 cm. Šířka segmentu obruby je cca 40 cm, výška 30 cm.
  Materiálem je jemnozrnný maletínský pískovec mechanicky opracovaný.
2. Popis  současného stavu
     Celý povrch kamenné architektury pod dožitým barevným nátěrem v šedém odstínu. Pod ním dožité, novodobé přeštukování z cementové směsi. Patrné lokální opravy cementovými pačoky se stopami po štětcích. Na profilacích z 65% silné vápenocementové vrstvy o síle až cca 1,5 cm (lokálně vícevrstvé)s viditelnými trhlinami zacházejícími do pískovcové hmoty obruby. Četné betonové a cementové nedotažené vysprávky zaslepující profilaci a spoje jednotlivých segmentů. Spáry místy obnažené, vydrolené. Některé spáry o šířce až 3 cm jsou novodobě vyplněné dožitou, popraskanou betonovou směsí.
    Na obnažených partiích viditelné destrukce pískovce, postupující koroze s odhmotněním, trhliny po směru přirozeného vrstvení pískovce, i vertikální praskliny ve třech pískovcových segmentech.

     Patrné lokální novodobé, mechanické poškození na profilacích. U dvou pískovcových segmentů destruovaná spodní horizontální hrana s úbytkem kamenné hmoty.
   Na exponovaných partiích usazené nečistoty a bionálety.
Sesazené jednotlivé segmenty tvořící obrubu nádrže nejsou půdorysně souhlasné s tvarem betonového olemování. Půdorysná vzdálenost od horní hrany nádrže směrem ke spodní vnitřní hraně pískovcového článku obruby se lokálně liší v průměru o cca 10 cm. 
3. Průzkum
  Vizuální průzkum památky byl proveden v měsíci prosinci r.2024 na místě. Všechny články kamenné architektury byly prohlédnuty, jejich stav fotodokumentován. 

  Byl zhodnocen stav kamenného prvku a na jeho základě vypracován tento návrh. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu destrukcí kamene vlivem koroze a mechanických poškození, výskytu trhlin v materiálu, na zjištění příčiny a rozsahu destruktivních poškození prvků.
Nálezová zpráva
   Výrazně negativní vliv na současný stav jednotlivých kamenných segmentů obruby kašny má absence funkce spárování a dožitá povrchová úprava kamenné obruby, která je patrná prakticky u všech spojů kamenných článků a lokálně na povrchu profilace. Srážková voda zatéká do kamenné konstrukce a v zimních měsících zamrzá. Novodobá povrchová úprava kamenné architektury a neodborné novodobé zásahy formou cementových a betonových vysprávek celoplošně pokrývající kamenný povrch neprodyšnou cementovou vrstvou je v současné době na mnoha místech popraskaná, smytá, lokálně uvolněná a dožitá. Kámen lokálně obnažený.
  Následkem těchto faktorů je lokální destrukce kamenné hmoty, postupná tvorba korozivních procesů pod neprodyšnými vrstvami a samovolné letité odhmotňování exponovaných partií. Vlivem mrazových cyklů s tvorbou krystalů vody v kapilárním povrchovém systému kamene dochází k rozvolňování struktur pískovce, nežádoucímu lokálnímu pohybu segmentů a k destrukci kamenné hmoty včetně tvorby trhlin i defektům v partiích přirozeného vrstvení pískovce. Lokální, letitý pohyb segmentů je patrný na širokých spárách, které jsou vyplněné betonovou směsí a viditelnými neodbornými zásahy spočívajícími v „přidáním“ tvrdých betonových vrstev za účelem zalícování a zajištění vizuální návaznosti mezi jednotlivými segmenty, které byly vystaveny nežádoucímu pohybu.
   Dalším negativním faktorem je pokrytí povrchu mikroflórou pevně ulpívající a množící se v povrchovém systému kamene. 
  Betonový lem (základ) pod kamennou obrubou bez známek statických poruch, lokálně dožitá horní vrstva v partii u hrany nádrže.

Vyhodnocení průzkumu
   Stav kamenné architektury lze označit za narušený se zřetelnou absencí restaurátorské údržby. Za poškozením těchto prvků stojí převážně neodborné novodobé zásahy a aplikace neprodyšných cementových i betonových vrstev i působení povětrnostních podmínek. Přes otevřené spáry a trhliny zatéká srážková voda do konstrukce kamenného prvku.

 Dlouhodobě působícím negativním faktorem je i biologický spad, který vytváří v porézním systému kamene mikroskopické vrstvy nečistot organického charakteru, umožňující vegetativní množení sinic na kamenném povrchu s vytvářením kyselého prostředí v kapilárním systému sedimentu. Dochází k rozvolňování povrchových struktur kamene, následnému vymývání a odhmotnění kamene.

   Průzkumem bylo zjištěno, že povrchové poškození kamene odpovídá dlouholeté absenci odborných údržbových prací. Kamennou architekturu kašny bude nutné podrobit restaurátorskému zásahu a zamezit tak prohloubení zjištěných poškození, zejména zabránit postupu koroze kamene, odstranit cementové vrstvy, zajistit trhliny a prasklé články, obnovit funkci spárování a nezbytně citlivě doplnit mechanická novodobá poškození.
4. Koncepce restaurování, navrhovaná technologie a materiály
          Restaurátorský zásah musí být zaměřen především:

· na citlivé očištění povrchu, sejmutí novodobých silných vápennocementových vrstev, betonových vysprávek a pačoků 

· na zajištění trhlin v kamenných prvcích
· na zakotvení korodujících částí vhodným organokřemičitým prostředkem, 

· na průzkum barevnosti historických barevných nátěrů 

· na lokální přesazení uvolněných segmentů
· na nezbytné doplnění chybějících partií minerální směsí 

· na obnovu funkčnosti spárovacího materiálu 

· na citlivé barevné retuše

· na aplikaci barevného nátěru v historizujícím odstínu

· na konzervaci kamenných prvků

    Před povrchovou očistou budou korodovaná a sprašná místa konsolidována vhodným organokřemičitým prostředkem (Porosil Z/ Imesta Ifest). Následovat bude plošná povrchová očista všech částí pískovcové architektury regulovaným proudem vody na soudržných místech s přídavkem biocidního roztoku. V rámci očisty bude mokrou cestou čištěn i betonový základ(olemování). Bude provedeno citlivé mechanické sejmutí novodobých, silných vápenocementových opravných vrstev a zbytků pačoků mechanickou cestou za použití kamenického nářadí. K dočištění vhodné použít odstraňovače cementových výluhů řady Remmers alt. Aqua Bárta. Nanesením prostředku na inkriminovanou partii dojde k naměkčení cementové hmoty a šetrnějšímu odstranění mechanickou cestou měkkými špachtlemi alt. regulovaným tlakem vody.  Dožité vysprávky a betonové plomby budou šetrně mechanicky odstraněny. Spáry mechanicky pročištěny. Obruba kašny bude očištěna prakticky až na kámen s vyjímkou historických fragmentů barevných nátěrů. Po očistě bude provedený stratigrafický průzkum s odběrem vrstvy barevných fragmentů pro určení odstínu prvotního barevného nátěru pískovcové obruby. Případná tmavá depozita na architektuře budou dočištěna pomocí čistících past řady Remmers. Po nanesení na exponovaná místa se pasta ponechá působit cca 15 minut a následně se smyje regulovaným proudem studené vody na soudržných místech.  
    Po vyschnutí budou uvolněné a letitým pohybem posunuté pískovcové segmenty obruby přesazeny za účelem dosažení původního napojení hlav mezi prvky a zároveň tak budou eliminovány široké spáry. V této fázi budou prasklé části slepeny, zajištěny nerezovým čepem v lomové ploše a osazeny zpět pomocí flexibilního lepící směsi (předpokládá se u čtyř segmentů).  Dále před zpětným osazením budou rehabilitovány chybějící horizontální spodní hrany u dvou segmentů s doplněním v umělém kameni na nerezové armování.
   Po osazení dojde k celoplošné obnově na defektech pískovcové obruby. Korodované obnažené partie budou prekonsolidovány, trhliny injektovány polyesterovou směsí řady Akemi, vlasové trhliny budou injektovány minerální směsí řady Aqua Bárta a plasticky retušovány minerálním tmelem.   
   Doplnění poškozených a chybějících partií včetně rozsáhlejších defektů se ztrátou kamenné hmoty bude prováděno minerálním tmelem řady Remmers, alt. Petra C v odpovídající frakci, probarveným do základního světlého odstínu daného pískovce na armování z nerezové ocele. Výplně spár budou prováděné pružnější minerální směsí řady Remmers alt. pružnou maltou s přídavkem vápna (fa Quick Mix, alt. řada fy.Sakret). 
   Po vytvrzení budou nové doplňky lokálně barevně retušovány barevnými pigmenty zn.Bayferrox (AQUA), rozpouštěnými v roztoku zn. Porosil ZV 10 (AQUA) alt. etanolu.
   Betonový lem bude po očistě a mechanickém odstranění uvolněných částí horní vápenocementové vrstvy povrchově obnoven vhodnou reprofilační maltou. 

   Kamenná obruba bude prezentována jako architektonický parkový prvek pod sjednocujícím barevným nátěrem na vápenné bázi, zvoleným na základě předchozího stratigrafického průzkumu (fa. Keim, alt Aqua, Paulín). Barevné pojednání kamenného povrchu bude vhodné i z důvodu rozsáhlého doplňování poškozených a chybějících partií na jednotlivých segmentech.

Odstín bude konzultován s odpovědným pracovníkem NPÚ u.o.p. Olomouc. 

Navržené materiály

Čištění: 

- kombinace mechanické očisty suchou a mokrou cestou za použití netlakované vody se štětinovými kartáči, chemické dočištění  - částečné použití čistících gelů řady Remmers, regulovaný tlak páry
Čistící pasta Remmers Alkutex Fassadenreiniger-Paste, gelovitá směs odstraňující tmavé depozita na kameni a minerálních podkladech. Výrobce Remmers ISO 9001, 69126 Heidelberg, EU
Etanol- technický líh
Biocidní roztok Sanatop Alga výr. Aqua, Ing. arch. J. Bárta, Praha, ČR (čirý bezbarvý koncentrovaný roztok, kombinace algicidu fungicidu) Použití: odstraňování mechů a řas, částečně lišejníků při restaurování stavebních a sochařských děl, při sanaci všech stavebních matriálů a povrchové sanaci porézních hornin.  Aplikuje se štětcem nebo postřikem na zvlhčený povrch.
Zpevnění:

- Konsolidant Porosil Z 30, dvousložkový organokřemičitý prostředek v etanolu pro sanační ošetření – zpevňování stavebních a sochařských porézních materiálů. Porosil Z je hydrofilní s vysokou penetrační schopností, výr. AQUA, Ing. arch. Bárta, Praha.
 Konsolidant Ifest OH 75%, jednosložkový organokřemičitý prostředek   pro sanační ošetření – zpevňování stavebních a sochařských porézních materiálů.
Injektáž: 
 Vapo injekt- minerální směs (Aqua), tekoucí lepidla na

 polyesterové bázi (Akemi), Petra C injektážní
Plastické retuše a spáry:
Petra C – frakce opuka, strojně homogenizovaná, čistě minerální směs s hydraulickým pojivem, s přídavkem suché disperze. Výrobce Aqua , ČR.
Remmers RM  0,2 mm– minerální malta pro doplnění kamene (Remmerd EU), 
Spáry- vápenný hydrát, vápencová moučka, písek f 2 mm, možné užití průmyslových vápenných maltovin: vápenná malta Sakret (KSR,KHP), vápenná  malta Výr. Hasit Trockenmörtel GmbH, Landshuter Str.30, Freising

Barevná retuš:
 světlostálé práškové pigmenty zn. Bayferrox, výr. AQUA, Ing. arch. Bárta, Praha.
Nerezový materiál: nerez, mosaz pruty 0,2 cm, 0,3 cm – armování, 0,5  cm fixační čepy, systém Helifix  

Hydrofobizace:

Porosil VV –  20:je dvousložkový organokřemičitý  prostředek v lakovém benzinu. Vodoodpudivý efekt je reverzibilní. Výr. Ing. arch.  Bárta, Praha, ČR.
alt. Imesta IW 290 Použití: k sanaci – hydrofobizaci stavebních sochařských porézních materiálů, obnově památek, které budou vystaveny klimatu.   Výrobce Imesta, ČR.
Lepidla, materiály k osazení:

Lepící směs: Dvousložkové lepidlo na kámen zn.Akemi MS 76-polyesterové dvousložkové lepidlo na přírodní kámen. Distributor Weha , ČR
Dvousložkové epoxidové lepidlo Akepox 5010 -Akemi, dvousložkové lepidlo na přírodní kámen. Distributor pro ČR – Sebald, s.r.o., Skalná 481, ČR obsahuje styren a směs akcelerátorů. Výrobce: Airo-chemie A. Schmiemann GmbH, D-40764 Langenfeld, Carl-Leverkus-Str. 27, Německo,  
Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo fy. Mapei, 

Reprofilační malta-   Hasit Hasolan–   Výr. Hasit Trockenmörtel GmbH, Landshuter Str.30, Freising,  vápenná malta Sakret (KSR,KHP), vápenné malty   výr. Sakret CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, 13, ČR

Vápennocementová malta pro exteriér

Barevný nátěr:
Fasádní barvy firem Keim, alt. Paulin,  
5. Fotodokumentace
Fotodokumentace současného stavu
                                                                                        Vypracoval:
                                                                                       René Seifried
V Olomouci, Svatém Kopečku, 15.12.2024
Restaurátorský záměr vyhotovený ve třech paré včetně 3x CD
               FOTODOKUMENTACE
[image: image1.jpg]



     POHLEDY NA FONTÁNU S PÍSKOVCOVOU OBRUBOU VE SMETANOVÝCH
        SADECH V OLOMOUCI

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



POHLEDY NA DESTRUKCI KAMENNÉ HMOTY V OBRATOVÉ ČÁSTI
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



DETAILY POŠKOZENÉ PARTIE- SILNÉ, NEPRODYŠNÉ CEMENTOVÉ VRSTVY 

NA POVRCHU, TRHLINY V KAMENI, ROZSÁHLÉ ODHMOTNĚNÍ, DOŽITÉ A TVRDÉ SPÁROVÁNÍ

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



DOLE FOTO LOKÁLNĚ DOŽITÝCH CEMENTOVÝCH VRSTEV A SPÁR NA 
NA KAMENNÝCH SEGMENTECH
[image: image8.jpg]R i i





[image: image9.jpg]i \p

! ,9} /

=S ot
l"“."i'”

« ¥

UN





         DALŠÍ LOKÁLNĚ OBNAŽENÉ PARTIE A OTEVŘENÉ SPÁRY

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



DETAIL DOŽITÉ, UVOLNĚNÉ NOVODOBÉ CEMENTOVÉ VRSTVY, POD NÍ PATRNÁ DALŠÍ VÁPENOCEMENTOVÁ VRSTVA NA PÍSKOVCI
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]i
» ’. %,
r 9 '
/
i
“n
,
\

X\
.
; Ry
: : 5
o i e 3
4 L 1S
Y {
& :





    DETAILY DOŽITÉHO SPÁROVÁNÍ A DOŽITÝCH VRSTEV NA KAMENI
[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



DALŠÍ POHLED NA OBRATOVOU ČÁST OBRUBY, DOLE FOTO DETAIL DOŽITÉ CEMENTOVÉ VÝPLNĚ SPÁRY I POVRCHOVÉ VRSTVY
[image: image16.jpg]‘\:, : -,.,
~ S

N

B e





[image: image17.jpg]



SPÁRA VYPLNĚNÁ BETONOVOU SMĚSÍ, DOLE FOTO DETAIL DEFEKTU NA VNITŘNÍ STRANĚ SEGMENTU OBRUBY
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



DALŠÍ PŘÍKLAD NOVODOBÉHO ZÁSAHU- VYPLNĚNÍ SPÁRY BETONOVOU SMĚSÍ, DOLE FOTO DETAIL PRASKLINY V PÍSKOVCOVÉM SEGMENTU

[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



 TRHLINY V SEGMENTECH, BIONÁLETY NA POVRCHU, USAZENÉ NEČISTOTY, STOPY PO ŠTĚTCI PO APLIKACI CEMENTOVÉHO PAČOKU NA KAMENNÝ POVRCH
[image: image22.jpg]


 
[image: image23.jpg]



DETAILY BETONOVÝCH VÝPLNÍ SPÁR

[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



POHLEDY NA VNITŘNÍ PARTIE KAMENNÉ OBRUBY S DOŽITÝMI NOVODOBÝMI VÁPENNOCEMENTOVÝMI VRSTVAMI A MECHANICKÉ POŠKOZENÍ KAMENNÉHO PRVKU
[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



DETAIL CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI SPODNÍ HRANY PRVKU, PATRNÉ MNOHOČETNÉ CEMENTOVÉ, VÁPENOCEMENTOVÉ VRSTVY A FRAGMENTY BAREVNÝCH NÁTĚRŮ NA PÍSKOVCOVÉM POVRCHU
[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]



ROZDÍLNÉ PŮDORYSNÉ VZDÁLENOSTI MEZI HORNÍ HRANOU BAZÉNU A PÍSKOVCOVÝMI SEGMENTY
[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



DETAIL DOŽITÉ VÁPENNOCEMENTOVÉ VRSTVY BETONOVÉHO OLEMOVÁNÍ FONTÁNY
5
2
René Seifried,  RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR – kamenná obruba fontány ve Smetanových sadech v Olomouci

