Zpevněné plochy - Mlatové plochy lemované žulovým dvojřádkem

Mlatové plochy

Mlatovou povrchovou úpravnou jsou označovány povrchy, kde na podkladní vrstvy

kameniva o patřičné síle a z patřičných frakcí vrstvených postupně od hrubých po jemnější, se nakonec položí závěrečná vrstva, jejíž podstatu tvoří lomová výsivka nebo směs.

lomových výsivek. Tato vrchní vrstva se nazývá obrusná a je tvořena hlinitopísčitou lomovou prosívkou frakce 0–4 mm (směs vápencových štěrků a prosívek). Maximální mocnost

této vrstvy je 40 mm. Vhodná směs vápencových štěrků a prosívek zaručuje dokonalé

vlastnosti mlatových povrchů nejen při jejich zakládání, ale i po celou dobu jejich trvání.

Při správném dodržení poměrů směsi vápencových štěrků a prosívek s hlinitopísčitou

složkou a při případném dalším doplňování ubývajících vápencových složek (vymývané

vodou), lze zajistit stálou pevnost a soudržnost mlatů.

-v rámci přípravy realizace bude předložen vzorek k odsouhlasení  zástupci investora

Žulový dvojřádek

- dvojřádek ze žulových kostek šířky cca 250mm (2x 100mm kostka + spáry)

- rozměr kostek: 8-10cm x 8-10cm

-uložení kostek výhradně do betonového lože

-v rámci přípravy realizace bude předložen vzorek k odsouhlasení  zástupci investora

Žulová mozaika

- rozměr kostek: 4-6cm x 4-6cm

-uložení kostek výhradně do betonového lože

-v rámci přípravy realizace bude předložen vzorek k odsouhlasení  zástupci investora

Žulový obrubník

- rozměr 100x200x400mm

-v rámci přípravy realizace bude předložen vzorek k odsouhlasení  zástupci investora

Oplocení 2D panel a sloupky

| Barva: | antracitová (RAL 7016) |
| --- | --- |
| Výška: | 143 cm |
| Délka dílu: | 250 cm |
| Ø vodorovného drátu: | 6 mm |
| Ø svislého drátu: | 5 mm |
| Rozměry oka: | 50x200 mm (šířka x výška) |
| Povrchová úprava: | pozink + práškové lakování |
| Doporučený počet příchytek: | 4 ks |

Sloupky 60x40, RAL7016 antracit, výšky 220cm, včetně spojovacího materiálu.

Betonová podhrabová deska 2450x300x50 včetně pozinkovaných průběžných držáků

Podezdívka plotu

Rozměr 40x20x15cm, barva přírodní (beton), mrazuvrzdorné

Vibrolisovaný jednovrstvý probarvený výrobek

Hrany s fazetami

Veřejné osvětlení

Výkon 30-120W

Velikost: ø450 x výška690mm

Hmotnost: 4,90kg

Dodávka včetně 4m vysokého stožáru. Svítidlo bude vzorkováno a odsouhlaseno investorem.

Vodovodní kohoutek (pítko)

Materiál: Cortenová ocel

Síla materiálu: 2 mm

Rozměry: v. 120 cm, h. 42 cm, š. 40 cm

Hmotnost: 18 kg

Vodní prvek

Efektní vodní prvek z cortenové oceli typu S355JOWP především do exteriéru.

kvalitní cortenová ocel S355JOWP je korozi odolný materiál, nevyžaduje žádné nátěry

vyrobeno v EU

dodávka je kompletní včetně fontánového čerpadla a podsvícené trysky

působením povětrnostních vlivů získá povrch cortenu charakteristickou rezavou patinu

vrstva rzi vytvořená na povrchu cortenu zabraňuje jeho další oxidaci

dodáváno bez rzi, proces prorezavění trvá 4 - 5 měsíců

dnem vodního stolu je prostoupená přepadová trubka, která odvádí případnou přebytečnou vodu při dopouštění nebo dlouhotrvajícím dešti. Výška přepadové trubky stanovuje výšku hladiny vody uvnitř stolu. Touto trubkou je možné potáhnout přívodní kabel čerpadla a osvětlení.

Součást balení:

fontánové čerpadlo

LED osvětlení + trafo

spojovací hadice s ventilem

stahovací spon

Rozměry (š x d)	80 x 80 cm

Výška	40 cm

Materiál	cortenová ocel typ S355JOWP

Objem vody	153 l

Lavička

Délka prken: 1 500 mm nebo 1 900 mm (dle vašeho výběru)
Šířka prken: 60 mm
Tloušťka prken: 45 mm
Výška sedací plochy: 430 mm                                     
Výška opěradla: 850 mm
Materiál:  Jekl 40× 40 mm, plochá ocel 40 × 8 mm + dřevěná prkna
Možnost kotvení: Ano, lavičku je možné přišroubovat k podloží
Půdorys: 1 500 × 650 mm nebo 1 900 × 650 mm
Hmotnost: cca 50 Kg (dle zvolených prken)
Nonost: cca 500 Kg

Opadkový koš

Průměr koše: 370 mm

Výška koše: 750 mm
Průměr vložky: 290 mm
Výška vložky: 720 mm 
Objem koše: 48 litrů
Možnost kotvení: Ano, lze přišroubovat k podloží

Hmotnost: cca 22 kg

Stojan na konve

Výška	1 100 mm

Hmotnost  	17 kg

Sloupek, kombinace litiny a oceli se 4-mi háky (z ocelových výpalků) na konve.