Příloha č. 6 - Závazné požadavky na výplně otvorů 
Název veřejné zakázky:
 „REVITALIZACE OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC“
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTOVORŮ – VÝROBKY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZPŮSOB A ROZSAH DOLOŽENÍ TĚCHTO PARAMETRŮ

Pozn. řazeno dle způsobu doložení

	POŽADAVEK
	POZNÁMKA
	ZPŮSOB DOLOŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DO NABÍDKY

	Splnění požadavků zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění; NV č. 190/2002 Sb., v platném znění
	 
	ES prohlášení o shodě a označení výrobků značkou shody CE

	Provedení otvorových výplní – křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací nebo štěrbinovým větráním (dle výpisu prvků)
	 
	Není požadován doklad (nedokládá se)

	Plastový profil třídy „A“ dle ČSN EN 12608:2003
	tloušťka stěn hlavního profilu (pohledová plocha) ≥ 2,8 mm
	Potvrzením od výrobce profilů.

	Stavební hloubka rámů otvorových výplní
	Minimálně ≥ 75 mm
	Prohlášením o vlastnostech na základě osvědčení vydané notifikovanou osobou. Certifikátem či osvědčením vydaným notifikovanou osobou.

	Stavební hloubka křídla otvorových výplní. Křídlo předsazené před rám s funkcí „okapnice“, aby nedocházelo k zatékání do dorazového těsnění
	Minimálně ≥ 80 mm
	

	Součinitel prostupu tepla rámů plastových otvorových výplní
	Uf  ≤ 1, 2 W/(m2K)
	

	Zasklení otvorových výplní skly složenými ze dvou tabulí a s dvěma komorami vyplněnými inertními plyny 
	Ug ≤ 1, 1 W/(m2K)
	

	Provedení kování – celoobvodové kování s minimálně dvěma bezpečnostními body 
	 
	

	Výztuž rámů otvorových výplní – uzavřená celoobvodová výztuž
	Tloušťka stěny výztuže ≥ 1,5 mm
	

	Výztuž křídel otvorových výplní
	Tloušťka stěny výztuže ≥ 1,5 mm
	

	Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211 / EN 12210)
	C1/C4
	

	Reakce na oheň (EN 13501-1+A1)
	Minimálně třída D
	

	Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208)
	Třída E 750/ třídaE1200 / třída 9A
	

	Akustické vlastnosti (EN ISO 140-3 nebo EN 14351-1+A1; příloha B) 
	Min Rw (C; Ctr) = 32 (-1; -4) dB
	

	Součinitel prostupu tepla plastového okna (EN ISO 10077-1 nebo EN ISO 10077-1 a EN ISO 10077-2 nebo EN ISO 12567-1 nebo EN ISO 12567-2) 
	Uw ≤ 1,2 W/(m2K)
	

	Průvzdušnost (EN 1026 / EN 12207)
	Třída 4  
	

	Mechanická pevnost – svislé zatížení (EN 14608 / EN 13115)
	Třída 2/4 
	

	Splnění tepelně technických požadavků použitých otvorových výplní, ČSN 730540-2:2011 (Šíření tepla konstrukcí a obálkou budovy)
	 
	

	Stavební výška rámů otvorových výplní požadovaná z důvodu zateplení špalety minimálně ≥ 85 mm při splnění tepelně technického požadavku Uw min = 1,20 W/(m2K).
	Pokud bude požadované výšky docíleno pomocí rozšiřovacího profilu rámu, je třeba dodat certifikáty, prokazující Uf tohoto rozšiřovacího profilu, dále Uw okna s použitým rozšiřovacím profilem (kompletní otvorová výplň včetně rozšiřovacího profilu), který bude taktéž splňovat požadavek Uw = 1,20 W/(m2K). Při použití rozšiřovacího profilu, musí být použito takového řešení, které nezpůsobí viditelnou spáru mezi rámem okna a rozšiřovacím profilem, dále tato spára nesmí způsobovat neestetické zvlnění při změnách teplot a nehygienický efekt ve formě zanášení nečistot či vniku drobného hmyzu. Rozšiřovací profil musí být vyroben z kvalitativně totožného materiálu, jako je vyroben rám okna.
	Prohlášením o vlastnostech na základě osvědčení vydané notifikovanou osobou. Certifikátem či osvědčením vydaným notifikovanou osobou. Pozn. V případě technického řešení pomocí rozšiřovacího profilu, pak bude k nabídce přiložen i vratný vzorek tohoto řešení.

	Stanovení těkavých látek (VOC)  - uvolňování těkavých organických látek (VOC), podle ČSN EN 14662-2, NV č. 163/2002 Sb. Příloha č. 1, bod 3, Vyhláška č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
	 
	Protokol o laboratorní zkoušce, s výsledkem, že profil NENÍ zdrojem zvýšených emisí VOC vydaný STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM

	Senzorická inertnost pro nepřímý kontakt s potravinami, vydaný STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM
	 
	Protokol o senzorické zkoušce, provedené dle ČSN 77 0226, ČSN ISO 8586, ČSN ISO 8589, ISO 13 302, ČSN EN 1230-2, na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S výsledkem kladným – VYHOVĚL požadavku senzorické inertnosti

	Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými požadavky na zabudování pro výplně otvorů č. P1 a P10
	Při splnění a dodržení TNI 74 6077:2011
	Statickým výpočtem

	Navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. 
	Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izotherm v ostění pro navržené ostění objektu a navrženou otvorovou výplň ozn. P1.
	Zobrazení průběhu izotherm pro dané ostění s označením kritických bodů a uvedením jejich hodnot rozhodných dle normy ČSN 730540.

	Provedení podkladového profilu (parapetního profilu) – min 5 komor, spoj s rámem a okna vytěsněn izolantem např. komprimační páskou. Z důvodu ošetření tepelného mostu v rizikové parapetní rovině zvýšen požadavek na součinitel prostupu tepla Uf - doložit certifikátem.
	Uf  ≤ 1, 1 W/(m2K)
	Certifikátem či osvědčením nebo technickou zprávou vydanou notifikovanou osobou.


