Specifikace povrchové kvality CLT panelů:

Povrchová kvalita industriální

-Povrch je vhodný pro průmyslové prostory, pro plochy s nižšími nároky na pohledovou kvalitu. Ke zhotovení této kvality je použito řezivo kvality B (dle EN13017-1, tab.1). Je viditelný zubový spoj nekonečného vlysu lamel. Šířka spár mezi jednotlivými lamelami je přípustná do 4mm při vlhkosti 12% (+-2%). Povrch je hoblovaný a lehce zbroušený – znaky hoblování mohou být viditelné. Mohou se objevit nepravidelnosti ve struktuře spár, zbytky lepidla a zdrsněná místa. Obecně jsou panely s industriální pohledovou kvalitou vyráběny z jedné strany, panely s oboustrannou pohledovou kvalitou pro obytné prostory jsou vyráběny na požádání.