Kování pro spojování dřevěných prvků S1, S2

| Technické specifikace |  |
| --- | --- |
| Rozměry š x v x h (mm) | 120 x 350 x 20 |
| Počet šroubů | 28 |
| Velikost šroubů | Ø 8 x 100 - 200 |
| Minimální rozměry dřevěných prvků pro šrouby Ø 8 x 160 (mm) Hlavní nosník | 160 x 370 |
| Připojený nosník | 140 x 370 |
| Charakteristická nosnost * Ø 8 x 160 | 125,72 |
| Ø 8 x 200 | 155,52 |

Statické hodnoty

| Efektivní délka závitu (ℓef) |  | Minimální průřez (mm) |  | Charakteristická únosnost Rk (kN) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rostlé dřevo C24 (ρk = 350 kg/m³) |  |  |  | Lepené lamelové dřevo GL24h (ρk = 385 kg/m³) |  |  |  |
| Šrouby | ℓef (mm) | H | J | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| ø 8,0 x 160 | 150 | 160 x 370 | 140 x 370 | 116,49 | 36,40 | 45,18 | 48,32 | 124,41 | 36,40 | 47,08 | 51,61 |
| ø 8,0 x 180 | 170 | 180 x 400 | 140 x 400 | 130,38 |  |  | 54,09 | 139,25 |  |  | 57,76 |
| ø 8,0 x 200 | 190 | 200 x 430 | 140 x 430 | 144,11 |  |  | 59,78 | 153,91 |  |  | 63,85 |

Kování pro spojování dřevěných prvků S3

| Technické specifikace |  |
| --- | --- |
| Rozměry š x v x h (mm) | 120 x 600 x 20 |
| Počet šroubů | 48 |
| Velikost šroubů | Ø 8 x 100 - 200 |
| Minimální rozměry dřevěných prvků pro šrouby Ø 8 x 160 (mm) Hlavní nosník | 170 x 620 |
| Připojený nosník | 140 x 620 |
| Charakteristická nosnost * Ø 8 x 160 | 251,44 |
| Ø 8 x 200 | 311,05 |

Statické hodnoty

| Efektivní délka závitu (ℓef) |  | Minimální průřez (mm) |  | Charakteristická únosnost Rk (kN) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rostlé dřevo C24 (ρk = 350 kg/m³) |  |  |  | Lepené lamelové dřevo GL24h (ρk = 385 kg/m³) |  |  |  |
| Šrouby | ℓef (mm) | H | J | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| ø 8,0 x 160 | 150 | 170 x 620 | 140 x 620 | 232,98 | 36,40 | 77,45 | 48,32 | 248,82 | 36,40 | 80,70 | 51,61 |
| ø 8,0 x 180 | 170 | 190 x 650 | 140 x 650 | 260,76 |  |  | 54,09 | 278,49 |  |  | 57,76 |
| ø 8,0 x 200 | 190 | 210 x 680 | 140 x 680 | 288,21 |  |  | 59,78 | 307,81 |  |  | 63,85 |